| 01 | Planziegel | 3 |
| --- | --- | --- |
| 01.01 | Außenwand aus Planziegel | 3 |
| 01.02 | Innenwand aus Planziegel | 8 |
| 02 | Mauerziegel | 10 |
| 02.01 | Außenwand aus Mauerziegel | 10 |
| 02.02 | Innenwand aus Mauerziegel | 14 |
| 03 | Zubehör für den perfekten Ziegelbau | 16 |
| 03.01 | Rollokasten und Jalousiekasten | 16 |
| 03.02 | Ziegel-Wärmedämmstürze und Ziegelstürze | 18 |
| 03.03 | Ziegel-U-Schalen und wärmegedämmte WU-Schalen | 20 |
| 03.04 | Deckanauflager mit Deckenabmauerziegel | 21 |

01	Planziegel

01.01	Außenwand aus Planziegel

01.01.0010	Außenwand aus TV-Planziegel; Wärmeleitzahl  0,07

Außenwand aus TV-Planziegel; Wärmeleitzahl  0,07

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Thermopor Plan-Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-1005. Die Ziegel sind mit dem vom Hersteller mitzuliefernden deckelndem Dünnbettmörtel entsprechend DIN 1053 zu vermauern.

Format:	  490 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. TVM4907)

Format:   425 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. TVM4207)

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. TVM3607)

Rohdichteklasse:    0,5

Festigkeitsklasse:  4/6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,07    W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,5/0,7  MN/m2

0,000 m³	..............................	..............................

01.01.0020	Außenwand aus TV-Planziegel; Wärmeleitzahl  0,08

Außenwand aus TV-Planziegel; Wärmeleitzahl  0,08

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Thermopor Plan-Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-1005. Die Ziegel sind mit dem vom Hersteller mitzuliefernden deckelndem Dünnbettmörtel entsprechend DIN 1053 zu vermauern.

Format:   490 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. TVM4908)

Format:   425 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. TVM4208)

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. TVM3608)

Rohdichteklasse:    0,55

Festigkeitsklasse:  6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,08    W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,7  MN/m2

0,000 m³	..............................	..............................

01.01.0030	Außenwand aus TV-Planziegel für Objekte; Wärmeleitzahl  0,09

Außenwand aus TV-Planziegel für Objekte; Wärmeleitzahl  0,09

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Thermopor Plan-Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-1006. Die Ziegel sind mit dem vom Hersteller mitzuliefernden deckelndem Dünnbettmörtel entsprechend DIN 1053 zu vermauern.

Format:   425 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. TVO4209)

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. TVO3609)

Format:   300 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. TVO3009)

Rohdichteklasse:    			    0,65

Festigkeitsklasse:   			    8

Grundwert der zul. Druckspannung:             1,2  MN/m2

Rechenwert der Wärmeleitzahl:                   0,09    W/(mK)

Korrigiertes Schalldämm-Maß R w,Bau,ref:  49,8 dB

0,000 m³	..............................	..............................

01.01.0040	Außenwand aus Planziegel; Wärmeleitzahl  0,09

Außenwand aus Planziegel; Wärmeleitzahl  0,09

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Plan-Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-946. Die Ziegel sind mit dem vom Hersteller mitzuliefernden deckelndem Dünnbettmörtel entsprechend DIN 1053 zu vermauern.

Format:   425 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM4209)

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM3609)

Format:   300 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM3009)

Rohdichteklasse:    0,65

Festigkeitsklasse:  6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,09    W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,7  MN/m2

0,000 m³	..............................	..............................

01.01.0050	Außenwand aus Planziegel; Wärmeleitzahl  0,10

Außenwand aus Planziegel; Wärmeleitzahl  0,10

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Plan-Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-860. Die Ziegel sind mit dem vom Hersteller mitzuliefernden deckelndem Dünnbettmörtel entsprechend DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   425 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM4210)

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM3610)

Format:   300 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM3010)

Rohdichteklasse:    0,65

Festigkeitsklasse:  6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,10    W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,7  MN/m2

0,000 m³	..............................	..............................

01.01.0060	Außenwand aus Planziegel; Wärmeleitzahl  0,12

Außenwand aus Planziegel; Wärmeleitzahl 0,12

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Plan-Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-869. Die Ziegel sind mit dem vom Hersteller mitzuliefernden deckelndem Dünnbettmörtel entsprechend DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   425 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM4212)

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM3612)

Format:   300 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM3012)

Rohdichteklasse:   0,75

Festigkeitsklasse:  6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,12    W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,8  MN/m2

0,000 m³	..............................	..............................

01.01.0070	Außenwand aus Planziegel; Wärmeleitzahl  0,14

Außenwand aus Mauerziegel; Wärmeleitzahl 0,14

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Plan-Hochlochziegel nach Zulassung. Die Ziegel sind mit dem vom Hersteller mitzuliefernden deckelndem Dünnbettmörtel entsprechend DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   490 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM4914)

Format:   425 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM4214)

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM3614)

Format:   300 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM3014)

Rohdichteklasse:   0,75

Festigkeitsklasse:  6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,14   W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,8   MN/m2

0,000 m³	..............................	..............................

01.01.0080	Außenwand aus Planziegel; Wärmeleitzahl  0,16

Außenwand aus Planziegel; Wärmeleitzahl  0,16

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Plan-Hochlochziegel nach Zulassung. Die Ziegel sind mit dem vom Hersteller mitzuliefernden deckelndem Dünnbettmörtel entsprechend DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   490 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM4916)

Format:   425 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM4216)

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM3616)

Format:   300 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. DZM3016)

Rohdichteklasse:   0,8

Festigkeitsklasse:  6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,16  W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,8  MN/m2

0,000 m³	..............................	..............................

01.01.0090	Keller-Außenwand aus Planziegel; Wärmeleitzahl  0,16

Keller-Außenwand aus Planziegel; Wärmeleitzahl 0,16

Keller-Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Plan-Keller-Ziegel (mit glatten Seitenflächen) nach Zulassung. Die Ziegel sind mit dem vom Hersteller mitzuliefernden Dünnbettmörtel entsprechend DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. PZK36)

Rohdichteklasse:   0,8

Festigkeitsklasse:  6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,16  W/(mK) LM21

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,6  MN/m2    LM21

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,18  W/(mK) LM36

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,8  MN/m2    LM36

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,21  W/(mK) NM IIa

Grundwert der zul. Druckspannung:   1,0  MN/m2    NM IIa

* Nichtzutreffendes streichen

0,000 m³	..............................	..............................

| Summe 01.01 | Außenwand aus Planziegel | .............................. |
| --- | --- | --- |

01.02	Innenwand aus Planziegel

01.02.0010	Innenwand aus Planziegel;  Rohd. 0,9 bzw. 1,0

Innenwand aus Planziegel;  Rohd. 0,9 bzw. 1,0

Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht

nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Plan-

Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-522. Die Ziegel sind mit dem vom Hersteller mitzuliefernden Dünnbettmörtel entsprechend DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   115 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. PZ113709)

Format:   145 x 497 x 249 mm  (Art.Nr. PZ144909)

Format:   175 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. PZ173709)

Format:   240 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. PZ243709)

Format:   240 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. PZ243710)  Rd. 1,0

Rohdichteklasse:   0,9  / 1,0

Festigkeitsklasse:  8    / 10

Rechenwert der Wärmeleitzahl       0,42  /  0,45 W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung   1,2 / 1,4 MN/m2 (MG IIa)

0,000 m²	..............................	..............................

01.02.0020	Innenwand aus Planziegel;  Rohd. 1,2

Innenwand aus Planziegel;  Rohd. 1,2

Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht

nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Plan-

Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-522. Die Ziegel sind mit dem vom Hersteller mitzuliefernden Dünnbettmörtel entsprechend DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   115 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. PZ113712)

Format:   175 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. PZ173712)

Format:   240 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. PZ243712)

Rohdichteklasse:   1,2

Festigkeitsklasse:  10

Rechenwert der Wärmeleitzahl        0,50 W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung   1,6 MN/m2 (MG IIa)

0,000 m²	..............................	..............................

01.02.0030	Innenwand aus Planziegel;  Rohd. 1,4

Innenwand aus Planziegel;  Rohd. 1,4

Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht

nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Plan-

Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-522. Die Ziegel sind mit dem vom Hersteller mitzuliefernden Dünnbettmörtel entsprechend DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   115 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. PZ113714)

Format:   175 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. PZ173714)

Format:   240 x 307 x 249 mm  (Art.Nr. PZ240714)

Rohdichteklasse:    1,4

Festigkeitsklasse:  12

Rechenwert der Wärmeleitzahl        0,58 W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung   1,8 MN/m2 (MG IIa)

0,000 m²	..............................	..............................

01.02.0040	Schallschutz-Wand aus SMZ-Plan-Schalungsziegel

Schallschutz-Wand aus SMZ-Plan-Schalungsziegel

Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht

nach Zeichnung und Angabe herstellen aus SMZ-Plan-

Schalungsziegel nach Zulassung Z-15.2-128. Die Ziegel sind trocken zu verlegen und mit fließfähigem Beton zu verfüllen. (Füllbeton: mindestens B10, KR, bei Wanddicke 17,5 und 20 cm Größtkorn 16 mm,  bei 24 cm  32mm)

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   175 x 372 x 250 mm  (Art.Nr. SMZ 17)

Format:   200 x 372 x 250 mm  (Art.Nr. SMZ 20)

Format:   240 x 372 x 250 mm  (Art.Nr. SMZ 24)

0,000 m²	..............................	..............................

| Summe 01.02 | Innenwand aus Planziegel | .............................. |
| --- | --- | --- |
| Summe 01 | Planziegel | .............................. |

02	Mauerziegel

02.01	Außenwand aus Mauerziegel

02.01.0010	Außenwand aus Mauerziegel; Wärmeleitzahl  0,09

Außenwand aus Mauerziegel; Wärmeleitzahl  0,09

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-944. Die Ziegel sind mit Leichtmörtel LM 21 entsprechend der DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   425 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM4209)

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM3609)

Format:   300 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM3009)

Rohdichteklasse:   0,65

Festigkeitsklasse:  6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,09    W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,5  MN/m2 (LM21)

0,000 m³	..............................	..............................

02.01.0020	Außenwand aus Mauerziegel; Wärmeleitzahl  0,10

Außenwand aus Mauerziegel; Wärmeleitzahl  0,10

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1- . Die Ziegel sind mit Leichtmörtel LM 21 entsprechend der DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   425 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM4210)

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM3610)

Format:   300 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM3010)

Rohdichteklasse:   0,65

Festigkeitsklasse:  6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,10  W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,5  MN/m2 (LM21)

0,000 m³	..............................	..............................

02.01.0030	Außenwand aus Mauerziegel; Wärmeleitzahl  0,12

Außenwand aus Mauerziegel; Wärmeleitzahl 0,12

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-866. Die Ziegel sind mit Leichtmörtel LM 21 entsprechend der DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   490 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM4912)

Format:   425 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM4212)

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM3612)

Format:   300 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM3012)

Rohdichteklasse:   0,75

Festigkeitsklasse:  6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,12    W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,6  MN/m2 (LM21)

0,000 m³	..............................	..............................

02.01.0040	Außenwand aus Mauerziegel; Wärmeleitzahl  0,14

Außenwand aus Mauerziegel; Wärmeleitzahl 0,14

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-697. Die Ziegel sind mit Leichtmörtel LM 21 entsprechend der DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   490 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM4914)

Format:   425 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM4214)

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM3614)

Format:   300 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM3014)

Rohdichteklasse:   0,75

Festigkeitsklasse:  6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,14    W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,5  MN/m2 (LM21)

0,000 m³	..............................	..............................

02.01.0050	Außenwand aus Mauerziegel; Wärmeleitzahl  0,16

Außenwand aus Mauerziegel; Wärmeleitzahl 0,16

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-328/420. Die Ziegel sind mit Normalmörtel* /  Leichtmörtel LM 21* / LM36* entsprechend der DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   490 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM4916)

Format:   425 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM4216)

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM3616)

Format:   300 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZM3016)

Rohdichteklasse:   0,8

Festigkeitsklasse:  6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,16  W/(mK) LM21

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,6  MN/m2    LM21

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,18  W/(mK) LM36

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,8  MN/m2    LM36

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,21  W/(mK) NM IIa

Grundwert der zul. Druckspannung:   1,0  MN/m2    NM IIa

* Nichtzutreffendes streichen

0,000 m³	..............................	..............................

02.01.0060	Keller-Außenwand aus Mauerziegel; Wärmeleitzahl  0,16

Keller-Außenwand aus Mauerziegel; Wärmeleitzahl 0,16

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Keller-Ziegel (mit glatten Seitenflächen) nach Zulassung Z-17.1-328. Die Ziegel sind mit Normalmörtel* /  Leichtmörtel LM 21* / LM36* entsprechend der DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   365 x 247 x 249 mm  (Art.Nr. ZK36)

Rohdichteklasse:   0,8

Festigkeitsklasse:  6

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,16  W/(mK) LM21

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,6  MN/m2    LM21

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,18  W/(mK) LM36

Grundwert der zul. Druckspannung:   0,8  MN/m2    LM36

Rechenwert der Wärmeleitzahl:         0,21  W/(mK) NM IIa

Grundwert der zul. Druckspannung:   1,0  MN/m2    NM IIa

* Nichtzutreffendes streichen

0,000 m³	..............................	..............................

| Summe 02.01 | Außenwand aus Mauerziegel | .............................. |
| --- | --- | --- |

02.02	Innenwand aus Mauerziegel

02.02.0010	Innenwand aus Mauerziegel;  Rohd. 0,9 bzw. 1,0 bzw.

Innenwand aus Mauerziegel;  Rohd. 0,9 bzw. 1,0 bzw. 1,2

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel nach DIN 105 / EN 771-1. Die Ziegel sind mit Normalmörtel entsprechend der DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:    65 x 372 x 238 mm  (Art.Nr. Z653712)  (nur Rohd. 1,2)

Format:   115 x 372 x 238 mm  (Art.Nr. Z113709)

Format:   115 x 372 x 238 mm  (Art.Nr. Z113709)

Format:   115 x 497 x 238 mm  (Art.Nr. Z114909)

Format:   145 x 497 x 238 mm  (Art.Nr. Z144909)

Format:   175 x 372 x 238 mm  (Art.Nr. Z173709)

Format:   240 x 372 x 238 mm  (Art.Nr. Z243709)

Format:    80 x 497 x 238 mm  (Ar. Nr. Z804910)   Rd. 1,0

Format:   115 x 372 x 238 mm  (Art.Nr. Z113709)  Rd. 1,0

Format:   175 x 372 x 238 mm  (Art.Nr. Z173709)  Rd. 1,0

Format:   240 x 372 x 238 mm  (Art.Nr. Z243710)  Rd. 1,0

Rohdichteklasse:    0,9  /     1,0

Festigkeitsklasse:  8     /   10

Rechenwert der Wärmeleitzahl       0,42  /  0,45 W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung   1,2 / 1,4 MN/m2 (MG IIa)

0,000 m²	..............................	..............................

02.02.0020	Innenwand aus Mauerziegel;  Rohd. 1,2

Innenwand aus Mauerziegel;  Rohd. 1,2

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel nach DIN 105 / EN 771-1. Die Ziegel sind mit Normalmörtel entsprechend der DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:    65 x 372 x 238 mm  (Art.Nr. Z653712)

Format:   115 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. Z113712)

Format:   175 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. Z173712)

Format:   240 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. Z243712)

Rohdichteklasse:     1,2

Festigkeitsklasse:  12

Rechenwert der Wärmeleitzahl         0,50 W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung   1,6 MN/m2 (MG IIa)

0,000 m²	..............................	..............................

02.02.0030	Innenwand aus Mauerziegel;  Rohd. 1,4

Innenwand aus Mauerziegel;  Rohd. 1,4

Mauerwerk mit mörtelfreier Stoßfuge in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus Hochlochziegel nach DIN 105 / EN 771-1. Die Ziegel sind mit Normalmörtel entsprechend der DIN 1053 zu vermauern.

Hersteller:

Tonwerk Venus GmbH & Co KG

Ziegeleistr. 1   D-94374 Schwarzach

Format:   115 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. Z113714)

Format:   175 x 372 x 249 mm  (Art.Nr. Z173714)

Format:   240 x 307 x 249 mm  (Art.Nr. Z243014)

Rohdichteklasse:     1,4

Festigkeitsklasse:  12

Rechenwert der Wärmeleitzahl         0,58 W/(mK)

Grundwert der zul. Druckspannung   1,6 MN/m2 (MG IIa)

0,000 m²	..............................	..............................

| Summe 02.02 | Innenwand aus Mauerziegel | .............................. |
| --- | --- | --- |
| Summe 02 | Mauerziegel | .............................. |

03	Zubehör für den perfekten Ziegelbau

03.01	Rollokasten und Jalousiekasten

03.01.0010	ZETU-Ziegel-Rollladenkasten RKG, geschlossene Ausführung

ZETU-Ziegel-Rollladenkasten RKG, geschlossene Ausführung nach Herstelleranleitung liefern und fachgerecht einbauen.

Kasten aus ganzer Ziegelschale, beiblattkonform, statisch selbsttragend, strukturierte Ziegeloberfläche zur besseren Putzhaftung, mit integrierter Anschlagfläche für Hochschiebesicherungsbügel, komplett vorgefertigt mit Lagerhalterungen, äußerer Alu-Putzschiene (15 mm), mit Dämmformteil und beidseitig wärmegedämmten Stirndeckeln in Neopor-Dämm-Material. Kastenhöhe: 30,0 cm

Konfektioniert mit Teleskopwelle Ø 60mm, Gurtscheibe, Kugellager 
und Gurtauslass Typ ESM (Energiesparmodell) mit doppelter Bürstendichtung und geschäumter Innendämmung.

Hersteller:

Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburger Straße 25
85104 Pförring / Forchheim

Wanddicke: 30,0 cm / 36,5 cm / 42,5 cm / 49,0 cm

Abgerechnet wird nach lichter Rohbauöffnung.

0,000 m	..............................	..............................

03.01.0020	ZETU-Ziegel-Rollladenkasten RKO, offene Ausführung

ZETU-Ziegel-Rollladenkasten RKO, offene Ausführung nach Herstelleranleitung liefern und fachgerecht einbauen.

Kasten aus ganzer Ziegelschale, beiblattkonform, statisch selbsttragend, strukturierte Ziegeloberfläche zur besseren Putzhaftung, mit integrierter Anschlagfläche für Hochschiebesicherungsbügel, komplett vorgefertigt mit Lagerhalterungen, äußerer Alu-Putzschiene (15 mm), mit Dämmformteil und beidseitig wärmegedämmten Stirndeckeln in Neopor-Dämm-Material. Kastenhöhe: 30,0 cm

Konfektioniert mit Teleskopwelle Ø 60mm, Gurtscheibe, Kugellager 
und Gurtauslass Typ ESM (Energiesparmodell) mit doppelter Bürstendichtung und geschäumter Innendämmung.

Hersteller:

Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburger Straße 25
85104 Pförring / Forchheim

Wanddicke: 30,0 cm / 36,5 cm / 42,5 cm / 49,0 cm

Abgerechnet wird nach lichter Rohbauöffnung.

0,000 m	..............................	..............................

03.01.0030	ZETU-Ziegel-Jalousiekasten

ZETU-Ziegel-Jalousiekasten nach Herstelleranleitung liefern und fachgerecht einbauen

Kasten aus ganzer Ziegelschale statisch selbsttragend, strukturierte Ziegeloberfläche zur besseren Putzhaftung, komplett vorgefertigt mit äußerer Alu-Putzschiene, mit Dämm-Formteil und beidseitig wämegedämmtem Stirndeckel in Neopor-Dämm-Material, sowie einer integrierten Hartfaserplatte zur schnellen Montage der Jalousieaufhängungen. Kastenhöhe: 32 cm

Hersteller:

Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburger Straße 25
85104 Pförring / Forchheim

Wanddicke: 36,5 cm

Abgerechnet wird nach lichter Rohbauöffnung.

0,000 m	..............................	..............................

| Summe 03.01 | Rollokasten und Jalousiekasten | .............................. |
| --- | --- | --- |

03.02	Ziegel-Wärmedämmstürze und Ziegelstürze

03.02.0010	Ziegel-Wärmedämmsturz mit integrierter Neopor-Dämmung

Ziegel-Wärmedämmsturz mit integrierter Neopor-Dämmung
liefern und höhengerecht einmauern zur Überbrückung von Öffnungen, einschließlich Übermauerung als Druckzone. Bei größeren Stützweiten ist im Abstand von höchstens 1,25 m eine Montageunterstützung vorzusehen, die erst entfernt werden darf, wenn die Druckzone eine ausreichende Festigkeit erreicht hat.

Hersteller:

Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburger Straße 25
85104 Pförring / Forchheim

Ziegelsturz-Höhe:  11,3 cm

Ziegelsturz-Breite: 30,0 cm  /  36,5 cm

Abgerechnet wird die lichte Überbrückungsöffnung als Zuschlag.

0,000 m	..............................	..............................

03.02.0020	Ziegel-Sturz, schlaffarmiert

Ziegel-Stürze, schlaffarmiert, 
liefern und höhengerecht einmauern zur Überbrückung von Öffnungen, einschließlich Übermauerung als Druckzone. Bei größeren Stützweiten ist im Abstand von höchstens 1,25 m eine Montageunterstützung vorzusehen, die erst entfernt werden darf, wenn die Druckzone eine ausreichende Festigkeit erreicht hat.

Ziegelsturz:

Ziegelsturz-Höhe:    7,1 cm

Ziegelsturz-Breite: 11,5 cm; 14,5 cm; 17,5 cm

Rastersturz:

Ziegelsturz-Höhe:  11,3 cm

Ziegelsturz-Breite: 11,5 cm;  17,5 cm

Abgerechnet wird die lichte Überbrückungsöffnung als Zuschlag.

0,000 m	..............................	..............................

03.02.0030	ZETU  Ziegel-Schiebetürsturz mit integrierter Universal-VA-Laufschiene

ZETU–Ziegel-Schiebetürsturz mit integrierter Universal-VA-Laufschiene
liefern und höhengerecht einmauern zur Überbrückung von Öffnungen für Schiebetüren, erforderlichenfalls einschließlich Übermauerung als Druckzone.

Hersteller:

Ziegelwerk Turber GmbH
Riedenburger Straße 25
85104 Pförring / Forchheim

Ziegelsturz:

Ziegelsturz-Höhe:  11,3 cm;  23,8 cm

Ziegelsturz-Breite: 17,5 cm,  24 cm

Abgerechnet wird die lichte Überbrückungsöffnung als Zuschlag.

0,000 m	..............................	..............................

| Summe 03.02 | Ziegel-Wärmedämmstürze und Ziegelstürze | .............................. |
| --- | --- | --- |

03.03	Ziegel-U-Schalen und wärmegedämmte WU-Schalen

03.03.0010	Ziegel-U- und WU-Schalen

Ziegel-U-Schalen liefern und vermauern, für Ringanker, Ringbalken und Stürze, einschließlich Betonverfüllung; Baustahl gesondert/inklusive*

Höhe:		24 cm

Wanddicke:      17,5 cm; 24 cm; 30 cm; 42 cm; 49 cm

Wärmegedämmte Ziegel-WU-Schalen liefern und vermauern, für Ringanker, Ringbalken und Stürze, einschließlich Betonverfüllung; Baustahl gesondert/inklusive*

Höhe:		24 cm

Wanddicke:      30 cm;  36,5 cm

0,000 m	..............................	..............................

| Summe 03.03 | Ziegel-U-Schalen und wärmegedämmte WU-Schalen | .............................. |
| --- | --- | --- |

03.04	Deckenauflager mit Deckenabmauerziegel

03.04.0010	Deckenabmauerung im Bereich der Geschossdecken

Deckenabmauerung im Bereich der Geschossdecken liefern und herstellen aus Deckenabmauerungsziegel mit d=11,5 cm, einschließlich des Einbaus einer Mineralfaserdämmplatte und deckenseitig vorgesetzter Hartschaumplatte zum Schutz gegen Zusammendrücken. Die Auflagerfläche der Decke ist mit Bitumenpappe als Schutz gegen das Eindringen von Beton abzudecken.

Mineralfaserdämmplatte:  WLG 040, d = 2,0 cm

Hartschaumplatte:           WLG 040, d = 2,0 cm

Ziegel-Wanddicke:	 11,5 cm

Deckendicke:	             16 cm;  18 cm;  20,0 cm*

* Nichtzutreffendes streichen

0,000 m	..............................	..............................